| МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия. | Извлечение из ГОСТ 2770-74 |
| --- | --- |

1. Технические требования.

1.1. По физико-химическим показателям каменноугольное масло для пропитки древесины должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.
Обязательные требования к качеству масла для пропитки древесины, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья работающих с ним, охрану окружающей среды, изложены в разделе 6.

Таблица 1.

| Наименование показателя | Норма | Метод анализа |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | 1090 - 1130 | По ГОСТ 18995.1-73 и п.3.2 настоящего стандарта |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более | 0,3 | по п.3.3 |
| Объемная доля воды, %, не более | 1,5 | по п.3.4 |
| Фракционный состав, объемная доля, %: до 210 °С, не более до 275 °С до 315 °С до 360 °С, не менее | 3 10 - 35 30 - 50 70 | по п.3.4 |
| Осадок в масле, нагретом до 35 °С | Отсутствие | по п.3.5 |

1.2. Не допускается добавлять в масло пиридиновые основания, пековые дистилляты и кубовые остатки ректификации бензола.

2. Правила приемки.

2.1. Правила приемки - по ГОСТ 5445-79 со следующими дополнениями:
    партией является каждая цистерна;
    проверку качества продукта производят по средней пробе объемом не менее 1 дм3.
2.2. (Исключен).
2.3. Показатель, указанный в подпункте 2 таблице, изготовитель определяет один раз в десять суток из среднедекадной пробы.

3. Методы анализа.

3.1. Методы отбора проб по ГОСТ 5445-79.
3.2. Определение плотности.
3.3. Определение массовой доли веществ, нерастворимых в толуоле.
3.4. Определение объемной доли воды и фракционного состава.
3.5. Определение осадка в масле, нагретом до 35 °С.

4. Транспортирование и хранение.

4.1. Каменноугольное масло для пропитки древесины транспортируют в железнодорожных цистернах или термоцистернах грузоотправителя или грузополучателя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на железнодорожном транспорте.
Автомобильным транспортом продукт транспортируется в закрытых металлических емкостях грузополучателя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
4.2. Каменноугольное масло для пропитки древесины в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433-81 относится к классу 6, подклассу 6.2, шифр группы 6200.
4.3. Степень (уровень) заполнения цистерны рассчитывают с учетом полного использования вместимости и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.
4.4. Каменноугольное масло для пропитки древесины хранят на складах в обогреваемых емкостях при 60 - 80 °С. Допускается хранить масло при 30 - 35 °С.
4.5. Закристализовавшийся при транспортировании или хранении продукт перед сливом разогревают горячим маслом температурой 50 - 100 °С.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества каменноугольного масла для пропитки древесины требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортировании и хранения.
5.2. Гарантийный срок хранения каменноугольного масла для пропитки древесины - один год со дня изготовления.

6. Требования безопасности и охрана окружающей среды.

6.1. Каменноугольное масло для пропитки древесины - темно-коричневая жидкость со свеобразным запахом, представляющая собой сложную многокомпонентную смесь ароматических углеводородов следующего состава, в процентах:

Таблица 2.

| Нафталин и его гомологи | около 14,0 | дефинеленоксид | около 1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| аценафтен | около 5,49 | флуорен | около 3,42 |
| дефинеленоксид | около 1.1 | пирен | около 4,3 |
| бензфлуорены | около 1,03 | фенантрем | около 8,3 |
| бензантрацен | около 0,94 | индол | около 0,58 |
| бенз(а)пирен (в возг.) | около 0,3 | фенантрацен | около 6,45 |
| флуорантен | около 6,93 | пирен | около 4,30 |
| хризен | около 3,15 | карбазол | около 0,58 |
| хинолин и его аналоги | около 0,96 | фенолы | около 3,94 |
| гомологи пиридина | около 0,15 | крезолы | около 1.14 |
| ксиленолы | около 0,84 | неидентифицированные соединения - остальное |  |

6.2 Вредное воздействие каменноугольного масла обусловлено действием токсичных компонентов, входящих в его состав, наиболее опасным из которых является бенз(а)пирен, классифицирующийся МАИР как вероятно канцерогенный для человека и как канцероген при воздействии на животных.
Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны и окружающей среде компонентов, относящихся по ГОСТ 12.1.005-88 к первому и второму классу опасности, приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование компонентов, входящих в состав масел | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности | ПДК атм., мг/м3 | ПДК воды, мг/л | ПДК почв, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возгоны к/уг смол при среднем содержании в них бенз(а)пирена: менее 0,075% от 0,075% до 0,15% более 0,15% до 0,3% | 0,2 0,1 0,05 | 2 1 1 | 1 х 10 -6 | 1 х 10 -6 общ. сан. | 0,02 |
| Фанантрен | 0,8 | 2 | ОБУВ 0,01 | рек. 0,4 | не изуч. |
| Антрацен | рек. 0,15 | не уст. | не изуч. | не изуч. | не изуч. |
| Пирен | 0,03 | 1 | ОБУВ 0,001 | рек. 1000 водоемы | не изуч. |
| Фенол | 0,3 | 2 | с.с.0,003 м.р. 0,01 | 0,001 рыб.хоз. | не изуч. |
| Хинолин | с.с.0,01 м.р. 0,5 | 2 | не изуч. | не изуч. | не изуч. |
| Крезолы | 0,5 | 2 | 0,02 | рек. 1 | рек. 1 |

Примечание. Если содержание бенз(а)пирена в возгонах смолы превышает 0,3%, то требуется его определение в воздухе рабочей зоны (ПДК составляет 0,00015 мг/м3).
6.3. Сведения о токсичности.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 каменноугольное масло для пропитки древесины по степени воздействия на организм относится к первому (чрезвычайно опасное вещество) или второму (высокоопасное вещество) классу в зависимости от массовой доли бенз(а)пирена в возгонах каменноугольных смол.
Ингаляционное воздействие. Картина отравления: одышка, повышенная двигательная активность, судороги.
Введение в желудок. Картина отравления: одышка, нарушение координации движений, судороги.
Нанесение на кожу. Отмечалась сухость кожи, слабое раздражающее действие, усиливающееся на свету.
При попадании на слизистые оболочки глаз. Слезоточение, гнойные выделения.
6.4. У постоянно работающих с маслом для пропитки древесины отмечаются заболевания верхних дыхательных путей, коньюктивиты, дерматиты.
Масло обладает политропным действием, может поражать нервную систему, систему крови и кровеносных сосудов, действует на почки и печень, имеет выраженную степень кумулятивности.
6.5. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны производится в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и Методическими указаниями Минздрава, утвержденными в установленном порядке.
Периодичность контроля в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
6.6. Защитные средства. 
При работе с маслом для пропитки древесины необходимо использовать спецодежду, спецобувь в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также резиновые перчатки или рукавицы и защитные дерматологические средства в соответствии с ГОСТ 12.4.068, защитные очки ПО-3, респираторы РПГ 67А, РУ 60-М.
6.7. 
6.8. 
6.9. Меры первой помощи.
6.10. 
6.11. 
6.12. Каменноугольное масло для пропитки древесины - горючая жидкость. Пожарная безопасность при его производстве, использовании, транспортировании и хранении обеспечивается в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 
Температура вспышки не менее 105 °С,
температура воспламенения около 150 °С,
температура самовоспламенения около 530 °С.
6.13. При загорании небольших количеств масла применяют ручные огнетушители, сухой порошок, кошму, землю, песок. 
Для тушения пламени масла, разлитого на значительной площади, и в резервуарах, применяют воздушно-механическую пену, распыленную воду, состав СЖБ, пар, углекислый газ.
6.14. В случае разлива продукта необходимо место разлива засыпать песком или опилками, затем собрать с применением средств защиты, указанных в пункте 6.6 настоящих ТУ. Сброс масла при авариях, а также при ремонтах и ревизиях аппаратуры, должен производиться в резервные емкости.
6.15. Утилизация не производится. Загрязненное масло сжигают путем добавления в горючие смеси.