| ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ. Способы пропитки | Извлечение из ГОСТ 20022.6-93 |
| --- | --- |

Перечень способов пропитки и класс условий службы изделий из древесины указаны в Таблице 1.

- Общие требования.

- Пропитка должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.6 по технологическим инструкциям.

- Механическая обработка изделий должна производиться до пропитки.
Допускается механическая обработка изделий после пропитки с последующим трехкратным нанесением кистью раствора того же защитного средства на обнажившиеся поверхности.
Изделия из круглых лесоматериалов, поступающие в пропитку, должны быть окорены с полным удалением луба. Допускаются отдельные участки луба размерами не более 5 х 15 см.

- Предпропиточная влажность изделий по каждому способу должна соответствовать данным, указанным в Таблице 1.

- Каждую загрузку комплектуют из изделий древесины одной группы пропитываемости по ГОСТ 20022.2 с одинаковым поглощением и глубиной пропитки.

- Каждый ряд пропитываемых изделий укладывают на прокладки. Допускается пропитывать изделия без прокладок при условии обеспечении качества пропитки.

- Изделия из древесины второй и третьей группы пропитываемости по ГОСТ 20022.2 перед пропиткой следует накалывать, если это предусмотрено нормативно - технической документацией на конкретные виды продукции. Накалывание производится в соответствии с ГОСТ 20022.3.

- Пропитка изделий должна производиться защитными средствами, разрешенными органами здравоохранения. Пропитка мерзлой и обледенелой древесины не допускается.

- При пропитке в емкости уровень пропиточной жидкости в ней должен быть не менее чем на 100 мм выше уровня изделий в течение всего процесса пропитки.

- Температура растворов защитных средств должна быть не ниже 100С, масел - не ниже 400С. Растворы, содержащие соединения хрома, должны иметь температуру не более 500С. 
Температура пропиточной жидкости в автоклаве при проведении сушки - пропитки должна соответствовать данным, указанным в п. 1.20.5.

- Качество пропитки характеризуется общим поглощением защитного средства и глубиной пропитки.
При пропитке способом нанесения на поверхность качество пропитки характеризуется удержанием защитного средства или расходом пропиточной жидкости.

- Поглощение (удержание) защитного средства и глубина пропитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 20022.0.

- Пропитка способом нанесения на поверхность.

- Пропитка способом вымачивания.

- Пропитка способом прогрев - холодная ванна.

- Пропитка способом вакуум - атмосферное давление - вакуум.

- Автоклавная пропитка водорастворимыми защитными средствами под давлением.

- Диффузионная пропитка.

- Автоклавно - диффузионная пропитка.

- Способы сушки - пропитки.

## Методы контроля

  - Предпропиточная влажность древесины определяют по ГОСТ 20022.14.

  - Изделия допускают в пропитку при условии, если влажность 90% отобранных штук соответствует данным Таблице 1, в остальных 10% изделий допускаются отклонения значений влажности не более чем на 5%.

  - Поглощение защитного средства определяют в каждой загрузке по разности объема пропиточной жидкости в мернике до и после пропитки или по расходомеру.
Общее поглощение защитного средства (q) в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле:

q=(V1 C)/(100V)       (4)

где V1 - объем поглощенного защитного средства, м2;
      r - плотность пропиточной жидкости, кг/м3;
      С - концентрация защитного средства в пропиточной жидкости, %;
      V - объем пропитываемых изделий, м3.
Допускается определять общее поглощение защитного средства по разности масс древесины до и после пропитки. В этом случае общее поглощение защитного средства (q) в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле:

q=(m1 - m)/(100V)       (5)

где m1 - масса изделий после пропитки, кг;
      m - масса изделий до пропитки, кг.

  - Глубину пропитки определяют не позднее, чем через 2 часа после пропитки изделий.
Глубину пропитки способом сушки - пропитки определяют не позднее чем через 6 часов после выгрузки изделий из автоклава.

  - Глубину пропитки в каждой загрузке определяют на не менее чем десяти случайно отобранных изделиях.

  - Отбор проб для определения глубины пропитки проводят пустотелым буром внутренним диаметром 5 мм.
Бур вводят в древесину изделий из круглых лесоматериалов в радиальном направлении, в изделиях из брусьев и брусков - перпендикулярно пластям или боковым кромкам на глубину, превышающую заданную глубину пропитки на 5 мм.
Места взятия проб не должны иметь трещин, сучков и отверстий.
От каждого отобранного изделия отбирают пробы на расстоянии: 0,8 м от торца - для шпал, переводных и мостовых брусьев; 0,9 м от торца - для наколотых шпал; 1,8 м от комлевого торца - для свай, деталей опор линий электропередачи и столбов связи, концы которых зарывают в землю на глубину более 1 м; 1,0 м от комлевого торца - для свай, деталей опор линий электропередачи и столбов связи, концы которых зарывают в землю на глубину менее 1 м; посередине длины изделия - для всех остальных изделий.
Отверстия после отбора проб заделывают деревянными пробками, пропитанными теми же защитными средствами.
Допускается определять глубину пропитки изделий толщиной не более 30 мм на поперечных распилах посередине длины.

  - Глубину пропитки защитными средствами, окрашивающими древесину, определяют по ширине окрашенной зоны.

Полученные данные по поглощению или удержанию защитного средства и глубине пропитки заносят в журнал.