## ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГОСТ 78-2004.

# ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

## Технические условия

## 1. Область применения.

Настоящий стандарт распространяется на деревянные шпалы, используемые при строительстве, эксплуатации и ремонте пути железных дорог колеи 1520мм.

## 2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.034-84 Система стандартов безопасности труда. Работы по защите древесины. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.042-88 Система стандартов безопасности труда. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения
ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки
ГОСТ 6782.2-75 Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 16369-96 (ИСО 4472-83) Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры
ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности
ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности
ГОСТ 20022.5-93 Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами
ГОСТ 20022.14-84 Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности

## 3. Определения.

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1 шпала: По ГОСТ 18288.

- 3.2 обрезная шпала: По ГОСТ 18288.

- 3.3 полуобрезная шпала: Шпала в виде трехкантного бруса.

- 3.4 необрезная шпала: По ГОСТ 18288.

- 3.5 непропитанная шпала: Шпала, не обработанная защитными средствами.

- 3.6 пропитанная шпала: Шпала, обработанная защитными средствами.

- 3.7 глубоконаколотая шпала: Шпала, подвергнутая специальной обработке путем глубокой наколки с целью увеличения глубины пропитки защитными средствами.

- 3.8 верхняя пласть шпалы: Пропиленная продольная поверхность шпалы, имеющая меньшую ширину.

- 3.9 нижняя пласть шпалы: Пропиленная продольная поверхность шпалы, имеющая большую ширину.

- 3.10 боковая сторона шпалы: Пропиленная продольная боковая поверхность шпалы.

- 3.11 обзольная часть шпалы: Непропиленные участки поверхности шпалы по верхней пласти и боковой стороне.

## 4. Основные типы и размеры.

4.1 Форма поперечного сечения шпал приведена на рисунках 1-3.

| Черт 1. | Черт 2. | Черт 3. |
| --- | --- | --- |

1.2.3 В зависимости от типов размеры шпал должны соответствовать указанным в Таблице 1.

### Таблица 1.

| Тип шпалы | Толщина h | Высота пропиленных боковых сторон h1 | Ширина |  |  | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхней пласти, не менее |  | Нижней пласти |  |
|  |  |  | b | bI | b1 |  |
| Тип I | 180+5 | 150 | 180 | 210 | 250+5 | 2750+20 |
| Тип II | 160+5 | 130 | 150 | 195 | 230+5 | 2750+20 |
| Тип III | 150+5 | 105 | 140 | 190 | 230+5 | 2750+20 |

Примечания
1. Шпалы типа II толщиной 155 мм следует относить к типу III.
2. Ширина верхней пласти необрезных шпал типа I должна быть не менее 155 мм.
3. Допускаются шпалы типа I с шириной нижней пласти 230 мм и шпалы типов II и III - 250 мм в количестве не более 10% в партии.
4. Ширина нижней пласти b2 не должна превышать 280 мм.

1.2.4 Размеры шпал установлены для древесины с влажностью не более 22 %. При большей влажности шпалы должны иметь по толщине и ширине припуски на усушку древесины для хвойных пород по ГОСТ 6782.1, а для лиственных пород - по ГОСТ 6782.2.

1.3 Характеристики.

1.3.1 Качество древесины шпал должно соответствовать требованиям, указанным в Таблице 2.

1.3.2 В партии допускается 15% шпал с нормами ограничения пороков, установленными в Таблице 3.

1.3.3 Пласти шпал, а в обрезных шпалах и боковые стороны, должны быть взаимно параллельны. Непараллельность не должна быть более 10 мм на всю длину шпалы.

### Таблица 2.

| Порок древесины по ГОСТ 2140-81 | Норма ограничения пороков древесины |
| --- | --- |
| 1. Сучки сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся: |  |
| а) здоровые (светлые, темные, с трещинами) | В местах укладки путевых подкладок допускаются размером не более 60 мм, на остальных поверхностях - не более 110 мм. |
| б) загнившие и гнилые | В местах укладки путевых подкладок допускаются размером не более 10 мм, на остальных поверхностях не более 60 мм. |
| в) табачные | В местах укладки путевых подкладок допускаются размером не более 10 мм, на остальных поверхностях не более 60 мм. |
| 2. Двойная сердцевина | Не допускается |
| 3. Ядровая и наружная трухлявая гнили | Не допускается |
| 4. Грибные ядровые пятна (полосы) | Допускаются, не более 25 % соответствующей площади торцов, пластей и боковых сторон |
| 5. Заболонная гниль: |  |
| а) мягкая | Не допускается |
| б) твердая | Не допускается |
| 6. Ложное ядро | Допускается размером не более 1/2 площади торца без выхода на верхнюю пласть. Выход ложного ядра на боковые стороны допускается размером 2/3 толщины шпалы. |
| 7. Глубокая червоточина | Допускается в количестве не более 6 шт. на 1 м длины шпалы |
| 8 Трещины: |  |
| а) метиковая | Допускается протяженностью по торцу не более 1/3 толщины или ширины шпалы без выхода на верхнюю пласть |
| б) отлупная | Не допускается с выходом на верхнюю пласть и боковые стороны, а также с выходом на нижнюю пласть против мест расположения путевых подкладок |
| в) морозная | Не допускается на верхней пласти. На остальных поверхностях допускается глубиной не более 40 мм |
| г) от усушки боковая | Допускается длиной не более 450 мм каждая. |
| д) от усушки сквозная | Допускается протяженностью по длине шпалы не более 100 мм. |
| 9. Наклон волокон | Допускается не более 10 % |
| 10. Проросль | Не допускается в местах укладки путевых подкладок |
| 11. Заруб и запил | Не допускается в местах укладки путевых подкладок |
| 12. Покоробленность: |  |
| а) простая | Допускается со стрелой прогиба, мм, по пластям - не более 10 и по боковым сторонам - не более 100 |
| б) крыловатость | Допускается не более половины нормы простой покоробленности. |
| 13. Кривизна: |  |
| а) простая | Допускается по боковым сторонам необрезных и полеобрезных шпал со стрелой прогиба не более 50 мм. |
| б) сложная | Допускается не более половины нормы простой кривизны. |
| 14. Скос пропила торцов шпал по отношению к продольной оси | Допускается не более 20 мм по толщине и ширине шпалы |

Примечания:
1. Не допускается одновременное наличие в шпале метиковых и морозных трещин.
2. Пороки по ГОСТ 2140, не указанные в таблице, допускаются.

### Таблица 3.

| Порок древесины по ГОСТ 2140 | Норма ограничения пороков древесины |
| --- | --- |
| 1. Сучки табачные | На всех поверхностях за исключением мест укладки путевых подкладок допускаются размером не более 25 мм в количестве не более 3 шт. на шпалу |
| 2. Твердая заболонная гниль | На всех поверхностях за исключением мест укладки путевых подкладок допускаются в виде отдельных пятен размером не более 30 мм. |
| 3 Трещины: |  |
| а) метиковые | Допускаются протяженностью по торцу не более 1/2 толщины и ширины шпалы без выхода на верхнюю пласть. |
| б) усушки боковые | Допускаются длиной не более 700 мм каждая. |
| 4. Кривизна простая | Допускается по боковым сторонам необрезных и полуобрезных шпал со стрелой прогиба не более 100 мм. |

1.3.4 Непропиленные поверхности шпал должны быть очищены от коры и луба. Сучки и ребристая закомелистость должны быть срезаны вровень с поверхностью шпалы, при этом срез сучка должен быть плоским.

1.3.5 Шпалы, до укладывания их в путь, должны быть пропитаны маслянистыми защитными средствами.

1.3.6 Режимы и качество пропитки шпал должны соответствовать требованиям к пропитке шпал на шпалопропиточных заводах.

1.4 Маркировка непропитанных шпал должна быть четкой и наноситься на один из торцов шпал клеймением или стойкой краской. Маркировка шпал после пропитки не возобновляется.

1.5 Непропитанные шпалы должны быть рассортированы по каждому типу отдельно и по породам: сосновые и кедровые - вместе; еловые и пихтовые - вместе. Пропитанные шпалы рассортировывают по типам.

## 2. Приемка

2.1 Партией считают любое количество непропитанных шпал одного типа и одной пород древесины или пропитанных шпал одного типа, оформленные одним документом о качестве.

2.2 Документ о качестве должен содержать:

- - наименование организации, в систему которой входит предприятие - поставщик;

- - наименование предприятия - поставщика и его местонахождение (город и условный адрес);

- - для непропитанных шпал - тип и породу древесины, для пропитанных - тип;

- - количество шпал в партии, в штуках;

- - результаты испытаний или подтверждение соответствия настоящему стандарту;

- - обозначение настоящего стандарта.

2.3 Количество шпал в партии определяется сплошным пересчетом.

2.4 Качество и размеры шпал проверяют выборочным контролем.

Отбор шпал в выборку производят по ГОСТ 18321 методом "вслепую" в количестве, указанном в Таблице 4.

### Таблица 4.

| Объем партии | Объем выборки | Объем партии | Объем выборки |
| --- | --- | --- | --- |
| До 90 | 5 | 281 - 500 | 20 |
| 91 - 150 | 8 | 501 - 1200 | 32 |
| 151 - 280 | 13 | 1201 и более | 50 |

Партию принимают, если в выборке все шпалы соответствуют требованиям настоящего стандарта.

При получении неудовлетворительных результатов вся партия бракуется.

## 3. Методы контроля.

3.1 Определение и измерение пороков древесины и обработки - по ГОСТ 2140.

Определение качества пропитки шпал - в соответствии с требованиями к пропитки шпал на шпалопропиточных заводах.

3.2 Длина шпалы должна измеряться по наименьшему расстоянию между ее торцами, толщина - в любом месте, но не ближе 380 мм от торцов, ширина верхней и нижней пластей - в самом узком месте на участках длиной 400 мм, отстоящих на расстоянии 380 мм от торцов шпалы

3.3 Размеры шпалы измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502 или металлической линейкой по ГОСТ 427.

3.4 Контроль предпропиточной влажности древесины шпал - по ГОСТ 20022.14.

## 4. Транспортирование и хранение.

4.1 Транспортирование шпал производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Размеры пакетов - по ГОСТ 16369.

4.2 Хранение шпал должно производиться в соответствии с ГОСТ 9014.0 и требованиями к пропитке древесины на шпалопропиточных заводах.